Slayt 1:

Seramikler, Camlar ve Cam Seramikler

Seramikler, Camlar ve Cam Seramikler çok çeşitli inorganik / metalik olmayan bileşimler içerir.

- Gözlükler

- Teşhis aletleri

- Termometreler

- Doku kültürü şişeleri

- Endoskopi için fiber optik

- Diş hekimliği (altın-porselen kronlar, cam dolgulu iyonomer çimentolar ve takma dişler)

Slayt 2:

Seramikler, Camlar ve Cam Seramikler

Refrakter bileşikler / malzemeler

Genellikle genel olarak metal ve ametalin bazı kombinasyonları

AmXn yapısal formu (A = metal; X = ametal)

İyonların göreceli boyutu (yarıçap oranı) ve kovalent / iyonik bağlanma derecesi atomik düzenlemeleri belirler.

Seramiklerdeki yüksek oksitlenmiş durum ve iyon / kovalent bağ, bunları şunları yapar:

- Oksidasyona dayanıklıdır ve stabiliteyi artırır

- İletken olmayan

- Yüksek erime sıcaklıkları

- Sert ve kırılgan

Slayt 3:

Seramikler, Camlar ve Cam Seramikler

Genellikle iskeletsel sert bağ dokusunu onarmak veya değiştirmek için kullanılır.

Tüm biyomateryal uygulamaları için tek bir malzeme uygun değildir.

- Başarıları, bağ dokusuna sabit bir bağlanma elde etmelerine bağlıdır.

- Doku bağlanması, implant-doku arayüzündeki doku yanıtının türü ile doğrudan ilişkilidir.

- İmplante edilen hiçbir malzeme inert değildir; tüm materyaller dokudan bir yanıt ortaya çıkarır.

Slayt 4:

Seramikler, Camlar ve Cam Seramikler

4 tip doku yanıtı:

Slayt 5:

Seramikler, Camlar ve Cam Seramikler

İskelete protez takmanın 4 farklı yolu:

Slayt 6:

Seramikler, Camlar ve Cam Seramikler

Bağıl reaktivite, implantların kemik ile arayüzey bağının oluşum hızı ile yakından ilişkilidir.

Slayt 7:

Seramikler, Camlar ve Cam Seramikler

Bir implantın nispi reaktivite seviyesi, malzeme ile doku arasındaki ara yüzey bölgesinin veya tabakanın kalınlığını etkiler.

Slayt 8:

Biyoseramik

Seramikler:

- Katı

- Sert

- Kimyasal olarak kararlı

- Aşınmaya dayanıklı

Malzeme özellikleri, (termal) işleme yöntemine bağlı olarak büyük ölçüde farklılık göstererek 5 mikro yapı kategorisi ortaya çıkarır:

- Cam

- Dökme veya plazma püskürtmeli polikristalin seramik

- Sıvı sinterlenmiş (vitrifiye) seramik

- Katı hal sinterlenmiş seramik

- Polikristalin cam-seramik

Bilinen çok sayıdaki seramikten sadece birkaçı uygun biyouyumludur. Ana sorunlar:

- Kırılgandırlar

- İşlenmesi nispeten zor

Slayt 9:

Bioinert Biyoseramik

(neredeyse inert kristalin seramikler)

Konak dokusundan minimum yanıt alın

Dış vücut tepkisi = kapsülleme

Vücut içinde küçük fiziksel / kimyasal değişikliklere uğrar

Çeşitler:

- Alümina (Al2O3>% 99,5 saf)

- Kısmen stabilize zirkonya (ZrO2)

- Silisyum nitrür (Si3N4)

Fonksiyonel özellikler

- Yüksek basınç dayanımı

- Mükemmel aşınma direnci

- Mükemmel biyoinertlik

Slayt 10:

Bioinert Biyoseramik: Alümina (Al2O3)

Yüksek yoğunluklu, yüksek saflıkta (>% 99,5) alümina

30 yıldan uzun süredir kullanılır

Kimyasal olarak çok inert

Mükemmel korozyon direnci

Yüksek aşınma direnci, ancak

Düşük kırılma tokluğu ve çekme dayanımı (yüksek elastik mokulus)

Yalnızca sıkıştırmada kullanılır (kapsülleme kalınlığını azaltmak için)

- Toplam kalça protezlerinde femur başı

- Genele ortopedik implantlar

- Diş implantları

Slayt 11:

Diş Seramikleri

Mükemmel estetik (opaklık ve renk)

Çok sert ve sert malzeme

Ama kırılgan; gerekli mukavemet iyileştirmeleri (uygun işleme ile elde edilir)

Pahalı üretim (diş laboratuvarları)

Opaklığın ve rengin değiştirilmesi mümkün

Slayt 12:

Gözenekli Seramikler

Avantaj:

- Eylemsizlik

- İmplantın mekanik stabilitesi (gözenek boyutunda> 100μm'de kemik büyümesi)

Dezavantaj

- Yük taşımayan uygulamalarda kısıtlama

- Daha zayıf, daha geniş yüzey açığa çıkmış şekilde

Bazı mercanların (hidroksiapatit) mikro yapısı neredeyse idealdir:

- Mercanı istenilen şekle getirin.

- mikroyapı korunurken CO2 sönümleyin (CaCO3 → CaO'dan).

- İstenilen malzemenin gözenekler içine dökülmesi (Al2O3, TiO2, ..).

- CaO'nun HCl ile uzaklaştırılması.

Slayt 13:

Biyoaktif Camlar ve Cam - Seramikler

Ortak özellikler:

- yüzeyin zamana bağlı modifikasyonu → doku ile bağlanma arayüzünü sağlayan biyolojik olarak aktif karbonatlı bir HA tabakasının (hidroksi apatit) oluşumu.

Doku ile (özellikle kemik) doğrudan kimyasal bağ

Düşük mekanik mukavemet ve kırılma düşüncesi

Uygulamalar:

- Doku büyümesi için paslanmaz çelik, Ti ve CoCr üzerine kaplamalar

- Diş ve çene-yüz rekonstrüksiyonu için kemik dolgusu

Slayt 14:

Biyoaktif Cam ve Cam-Seramik

Biyoaktif Cam: Geleneksel soda-kireç-silika camlara kıyasla: daha az SiO2, yüksek Na2O ve CaO ve

yüksek CaO / P2O5 oranı => sulu ortamda yüksek derecede reaktif yüzey

Küçük miktarlarda metal oksitlerin dahil edilmesi bile biyoaktiviteyi büyük ölçüde azaltır

Slayt 15:

Biyoaktif Cam

Kemik ve yumuşak doku bağının bileşime bağlılığı

Na2O-CaO-P2O5-SiO2 camlarında:

- A: biyoaktif, kemik bağı

- B: neredeyse hareketsiz; lifli bir kapsül oluşumu

- C: yeniden emilebilir (10-30 gün içinde)

- D: teknik olarak uygulanabilir değil

- IB değeri (biyoaktivite indeksi): 100 / (bağlanacak arayüzün% 50'sine ulaşmak için gereken süre)

Slayt 16:
Biyoaktif Cam

Çok değerlikli katyonların eklenmesi iso IB-konturunu küçültür.

- Al2O3, Ta2O5, TiO2, Sb2O3 veya ZrO2

- Örneğin. % 3 Al2O3 ila 45S5 kemiğe bağlanmayı önler.

Slayt 17:

Biyoaktif Cam

IB sınırına (IB = 0) yakın implantlar daha hassas cerrahi uyum ve daha uzun fiksasyon süreleri gerektirir.

Orta Seviye IB:

- Kararlı yumuşak doku bağları geliştirmeyin.

- Lifli arayüz, kemik oluşturmak için aşamalı olarak mineralleşir.

• A-W cam seramik (IB = 3,2)

- 10-20μm arayüz kalınlığı

- Kesmeye karşı yüksek direnç

IB> 8: İmplantla temas halindeki progenitör kök hücreye bağlı olarak stabil kemik ve yumuşak doku bağı oluşumu.

• 45S5 Biyoglass (IB = 12,5)

- 200μm arayüz kalınlığı

- Nispeten düşük kesme direnci

Slayt 18:

Kalsiyum fosfat Seramikler

Tıpta ve diş hekimliğinde 20 yılı aşkın süredir kullanılan kalsiyum fosfat bazlı biyoseramikler.

Vücut sıcaklığında, vücut sıvısı gibi sulu ortamla temas ettiğinde yalnızca 2 kalsiyum fosfat stabildir:

- pH <4,2 CaHPO4. 2H2O (dikalsiyum fosfat)

- pH≥4,2 Ca10 (PO4) 6 (OH) 2 (HA, hidroksiapatit) (İnsanın kemik mineral fazının % 60-70'i)

Slayt 19:

Kalsiyum fosfat Seramikler

Yeniden emilebilir veya biyoaktif

Uygulamalar:

- Kemiğe kimyasal yapıştırma için kaplamalar (ortopedik, diş ve çene protezleri)

- Diş implantları

- Geçici kemik boşluk dolguları

Mekanik davranış (gerilme ve kapsamlı mukavemet, yorulma direnci), genellikle daha düşük olan toplam gözeneklilik hacmine bağlıdır.

Yeniden emilebilir kalsiyum fosfatlar

- Fizyokimyasal çözünme (yerel pH değerine bağlıdır)

- Küçük parçacıklara fiziksel parçalanma (tane sınırlarının tercihli kimyasal saldırısının sonucu).

- Biyolojik faktörler (örn. Fagositoz)

Slayt 20:

Kalsiyum fosfat Seramikler

Artan bozulma oranı: α-TCP> β-TCP >> HA

Biyolojik bozunma oranının artması:

- Artan yüzey alanı (gözenekli katı> yoğun katı)

- Azalan kristallik

- Azaltılmış kristal ve tane boyutu

- İyonik ikamelerin varlığı (CO3

HA içinde 2-, Mg2 +, Sr2 +)

Azalan biyolojik bozunma oranı:

- HA'da F ikamesi

- β-TCP'de Mg2 + ikamesi

- Bifazik fosfatlarda daha düşük β-TCP / HA oranı

Slayt 21:

Yeniden Emilebilir Seramikler

Vücut tarafından kimyasal olarak parçalanmış ve yeniden emilmiş (normal metabolik yollarla işlenebilme yeteneği)

􀁺 Çözünme hızı, bileşim ve yüzey alanı tarafından kontrol edilir. (ideal olarak, yeni kemik oluşumu tamamlandığında vücut tarafından yavaşça emilen bir bileşim kullanılmalıdır)

Kalsiyum fosfat seramikler

- örneğin, tri-kalsiyum fosfat (TCP): Ca3 (PO4) 2

(HA'dan daha düşük Ca / PO4 oranı)

Uygulama:

- Kemik onarımı (maksillofasiyal ve peridontal kusurlar)

- Geçici iskele veya boşluk doldurucu, yavaş yavaş doku ile değiştirilen kemik çimentosu.