Slayt 1:

Biyomalzemeler:

Slayt 2:

Biyomalzemelerin çok kısa geçmişi

 Romalılar, Çinliler ve Aztekler diş hekimliğinde altın kullandı, 2000 yılı aşkın bir süre önce.

 Cam gözler ve ahşap dişlerin bir çok kullanımı tarih boyunca kaydedilmiştir.

Slayt 3:

Biyomalzemelerin çok kısa geçmişi

 Sentetik plastikler geçen yüzyılın en sonunda satışa sunuldu

 PMMA (Polimetil metakrilat), 1937'de diş hekimliğinde kullanılmaya başlandı.

 Vasküler protez olarak paraşüt bezi (Vinyon N) ile deneyler II.dünya savaşından sonra başladı.

 1960'ların başında PMMA'dan yapılan total kalça protezi, ultra yüksek moleküler ağırlıklı poliüretan ve paslanmaz çelikten yapılmaya başlandı.

Slayt 4:

Tablo bilgieri

Slayt 5:

Değiştirme veya geliştirme için çeşitli implantlar ve cihazların vücut üzerindeki bölgelerinin gösterimi

Slayt 6:

Biyomateryal bilimi - tanımlar

Biyomateryal - Bir biyolojik sistemle etkileşime girmesi amaçlanan bir (tıbbi) cihazda kullanılan yaşamsal olmayan malzemelere biyomalzeme denir. (Williams 1987).

 Biyouyumluluk - Bir malzemenin özel bir uygulamada uygun konak tepkisi verebilme yeteneğidir(Williams 1987).

 Konakçı Yanıtı - İmplante edilen malzemeye veya cihaza konakçı organizmanın tepkisi (yerel ve sistemik).

Örneğin: Yapay böbrek görevi gören bir hemodiyaliz sistemi, hastanın kanıyla temas halinde olması gereken malzemeler ve uygun membran geçirgenliği ve toplu taşıma sergiler özellikleri.

Slayt 7:

Biyouyumluluk sınıflandırması (ders kayıtlarından dinleyiniz)

Slayt 8:

Biyomalzeme uygulamalar örnekleri (ABD)

Yedek kalp kapakçıkları (45.000 / yıl)

Yapay kalça (90.000 / yıl)

Dental implantlar (275.000 / yıl)

Göz içi lensler (1,4 milyon / yıl)

Slayt 9:

Biyomalzeme uygulamalar örnekleri

ABD ve Japonya verileri tablosu

Slayt 10:

Biyomalzeme olarak kullanılan malzemeler ve uygulamaları tablosu

Slayt 11:

Disiplinler arası etkileşimlere ihtiyaç vardır

Bir biyomateryal ihtiyacının belirlenmesinden başlayarak geliştirme, üretim, implantasyon ve hastadan uzaklaştırma yoluyla farklı disiplinler birlikte çalışmak zorundadır.

Slayt 12:

Biyomalzeme biliminin ayrılmaz bir parçası olan konular

 Toksikoloji

- Biyomalzemeler toksik olmamalıdır.

- "akıllı bombalar" (kanser hücrelerini arayan ve onları yok eden ilaç iletim sistemleri)

- Bir biyomateryal, kütlesinden herhangi bir şey vermemelidir (birçok düşük moleküler ağırlıklı polimerin problemi).

 Biyouyumluluk

- Tümörijenik olmamalı

- Normal yara iyileşmesi, enfeksiyon oluşmamalı

- Aşırı duyarlılık olmamalı

 Mekanik ve performans gereksinimleri

- Kalça protezi: güçlü ve sert,

- Eklem kıkırdak değişkeni: yumuşak ve elastomerik

- Diyaliz membranı: güçlü ve esnek

Slayt 13:

Malzemelerin özellikleri

 Ham özellikleri

 Yüzey özellikleri

- Sentetik malzemeler belirli hacim ve yüzey özelliklere sahiptir

- Herhangi bir tıbbi uygulamadan önce bilinmeleri gerekir

- Zamanla in vivo değişiyorlar mı?

Bu bilgiler, amaçlanan biyomedikal kullanım bağlamında değerlendirilmelidir. çünkü uygulamalar ve konakçı doku tepkileri alanlar içinde oldukça spesifiktir (örneğin, Kardiyovasküler: akan kan teması; ortopedik: fonksiyonel yük taşıma).

Slayt 14:

Özellikleri ve yapısı

 Yapı birçok düzeyde görüntülenebilir:

- Atomik veya moleküler

- Ultrayapısal

- Mikroyapısal

 Bir malzemedeki her yapı seviyesi, malzemenin genel özelliklerini farklı ve bazen çelişkili şekillerde etkiler.

Slayt 15:

Atomik veya moleküler seviye

 Bağlanma çeşitleri

- Hemen hemen tüm fiziksel özellikler malzemenin doğasına ve

atomlar arası bağların güce bağlıdır

• Şekil, yoğunluk, vb.

• Isı iletimi

• Elektrik iletimi

• Biyokimyasal reaktivite

• Yüzey özellikleri

• Yük deformasyon davranışı

Slayt 16:

Malzemelerin toplu özellikleri

Katılar, güçlü atomlararası kuvvetlerle bir arada tutulur.

 Metalik bağ

 Kovalent bağ

 İyonik bağ

 Zayıf bağlanma

Slayt 17:

Metalik bağlanma

 Negatif elektronlu pozitif yüklü iyon çekirdekleri çekirdek etrafında dolaşır.

- Malzeme etrafında "seyahat edebilen" serbest değerlik elektronları.

- Elektrik yükü ortalama olarak nötralize edilir.

- Bağlar yönsüzdür (izotropik).

 Plastik deformasyona izin verin

- Atom konumu ayrımcı değildir

 İyi elektrik ve ısı iletkenliği

Slayt 18:

Kovalent bağ

 Değerlik elektronları her bir dış değerlik yörüngesini doldurmak için paylaşılır ve metalik olmayan atomlar arasında oluşur.

- Elektron çiftlerini paylaşan karbon atomları.

- Son derece yönlü, monomer zincirlerinin oluşmasına izin verir.

 Zayıf elektrik ve ısı iletkenliği.

Slayt 19:

İyonik bağ

 Metalik atom, bir veya daha fazla elektronu metalik olmayan bir atom ile paylaşır.

- Katyon mümkün olduğunca çok anyonla çevrilidir.

- Katyonların karşılıklı itilmesini azaltır.

- Paketleme, göreceli atom boyutlarının bir fonksiyonudur.

 Kristal bir yapı oluşturur.

 Düşük elektrikle ve ısı iletkenliği ve düşük kimyasal reaktivite ile sonuçlanır.

Slayt 20:

Zayıf veya ikincil bağlanmalar

 Hidrojen bağları::

- Hidrojen, oksijen ve diğer atomlar arasında oluşur.

- Çok yönlü değil.

- Yüksek sayıda olası bağ, güçle sonuçlanır.

 Van Waals etkileşimleri

- Hidrojenin kovalent olarak bir elektronegatif atomla bağlanması ile oluşur.

Slayt 21:

Bağıl bağ gücü

 Buharlaşma ısısı (KJ / mol)

- Van der Waals He 0.14 N2 13

- Hidrojen Fenol 31 HF 47

- Metalik Na 180 Fe 652

- İyonik NaCl 1062 MgO 1880

- Kovalent Elmas 1180 SiO2 2810

Slayt 22:

Ultra yapısal seviye

 Bağlanma ile tanımlanan atomik yapılar:

- Kristal

• Yalnızca küçük kusurları olan organize üç boyutlu kafesler oluşturur.

- Kristal olmayan (amorf)

• Rastgele bağlantı kalıpları oluşturur.

- Karışık

Slayt 23:

Metaller-Kristal

 Yalnızca metalik atom içeren malzemeler:

- Tek element

- Kombinasyon halinde (alaşımlar)

 Tekli elemanlar sıkıca toplanabilir.

 Alaşımlar, atomların göreceli boyutlarına göre paketlenecektir:

- Kararlı veya kararsız ara atomlar olabilir.

 Paketleme verimliliği:

- Koordinasyon numarası ile tanımlanır.

Slayt 24:

Metaller

 Katı halde metalik bağ sergiler.

 Farklı metallerin karışımları veya çözeltileri alaşımdır.

% 85'i şu kristal yapılardan birine sahiptir:

Her atom (iyon) 12 (FCC, HCP) veya 8 (BCC) komşu ile çevrelenir.

Slayt 25:

Polimerler-Amorf

 Malzeme davranışı, atomlar arası olmaktan çok moleküler özelliklerin bir faktörüdür.

 Çok uzun zincirli moleküller:

- Mer (monomer) temel birimdir.

- Her biri iki veya daha fazla kovalent bağda yer alabilen bir veya daha fazla atom içeren moleküllerdir.

Slayt 26:

Polimerler

 Kovalent bağ, zincir yapısını oluşturur:

- Sabit bağ uzunluğu.

- Bitişik atomların kendi ekseni etrafında dönmesine izin verir.

- Atomlar (karbon) çoklu kovalent bağlar oluşturduğunda, belirli bir atomu içeren bağlar arasındaki açılar sabittir.

 Diğer kovalent, hidrojen veya van der Waals bağları zincirler arasındaki bağlanma:

- Çok çeşitli konfigürasyonlar mümkündür.

Slayt 27:

Polimerler

 Üç (3) polimer sınıfı:

- Termoplastik

• "Düz" - çok az dallanma var veya hiç yok

• Eritilebilir ve yeniden eritilebilir

• Benzer yapıya dönüşecek

- Termoayarlı

• Yan zincirler mevcut

• Yan zincirler, zincirler arasında bağlantılar oluşturur

• Yeniden eritildiğinde eşit şekilde yeniden oluşum yapmayacak

- Elastomerler

Slayt 28:

Seramik-Kristal

 İnorganik, metal olmayan malzemeler:

• Metal veya polimer olmayan malzemeler

- Çoğu, diğer bileşiklerle birlikte bir veya daha fazla metal oksit içerir.

- Çeşitli aşamalar olabilir:

• Kristal, tek veya çok kristalli veya amorf

Slayt 29:

Seramikler

 İyonik ve kovalent bağ kombinasyonlarından oluşurlar.

- Elektriksel olarak nötr olmalıdır:

• Kovalent bağlı atomların özel organizasyonunu gerektirir.

• Karmaşık kristal veya karışık yapılara yol açar.

- Kombine katyon anyon yapısı, mekanik ve termal / elektriksel özellikler:

• İyi termal ve elektrik yalıtkanı.

• Yüksek sıcaklıklara ve zorlu ortama dayanıklıdır.

Slayt 30:

Seramikler

 Neredeyse inert seramikler:

- Alümina (Al2O3)

- Karbon (elmas)

 Yüzey reaktif seramikler:

- Yüzeylerde oksidasyon veya protein bağlanma yerleri.

 Oldukça reaktif:

- Biyolojik ortama maruz bırakılarak yeniden emilebilir:

• Kalsiyum fosfat

Slayt 31:

İnorganik camlar-amorf

 Yapmak için:

- Seramik malzemeyi alın ve eritin.

- Soğutma ile malzeme kristal yapıya dönmez.

 Toplamalar boyunca tekrar etmeyen yapılar oluşturur:

- Silikatlar ve fosfatlar

• Kırılgan

• Düşük ısı ve elektrik iletimi

Slayt 32:

Kristal malzemelerde ultra yapısal seviye

 Kristal yapıdaki kusurlar:

• Kusurlar, bir malzemenin fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

.

- Nokta kusurları

- Hat kusurları

- Tanecik sınırları

Slayt 33:

Nokta kusurları

 Boşluklar:

- Kristal oluşumundaki boş alanlar.

- Artan atomik difüzyona izin verin.

- Yük dengesini korur.

- Atomların göreceli boyutları kontrol eder.

Slayt 34:

Nokta kusurları

 Değişen atomlar:

- Farklı atomlarla doldurulan bölgeler.

- Atom yarıçapları farklıysa atomik bozulma ile sonuçlanır.

 Geçişli atomlar:

- Kristal oluşumuna uyan atomlar.

- Sıkı paketli yapılarda daha az sıklık karşılaşılır

Slayt 35:

Hat kusurları

 Atom düzlemi yerinden edilmiş veya yerinden çıkmış düzenli kafes alanlarıdır.

Slayt 36:

Hat kusurları

 Katının mukavemetini ve sertliğini azaltmak için hareket eder:

- Çıkık boyunca enerjide bir artış.

• Düzlemleri hareket ettirmek için daha az enerji eklenmelidir veya bu lokasyondaki bağları kopar.

- Etki konsantrasyona bağlıdır.

• çıkıkların ilerlemesine müdahale ettikleri için Birçok hat kusuru bir malzemeyi güçlendirmek için hareket eder.

Slayt 37:

Tanecik sınırları

 polikristalin bir malzemede Kristaller arasında düzlemsel kusurlardır.

- Tipik olarak 1 ila 2 atomik mesafeler geniş.

- Bir tane içinde, tamamen kristal birim hücreler hizalanır.

- Tanecik sınırlarında bir geçiş bölgesi vardır. Bu bölgede atomlar her iki taneyle hizalı değildir.

Slayt 38:

Tanecik sınırları

 Tane sınırlarında daha az verimli atomik paketleme:

- Gazların veya sıvıların difüzyonuna izin verir.

 Kimyasal reaktiviteyi artırır.

 Hat kusurlarının ilerlemesini önleyebilir:

- Taneciklerin hizalanması.

- malzemenin Güçlendirilmesi.

Slayt 39:

Kristal halinde malzemelerde mikroyapısal seviye

 Tane yapısı aşağıdakilere göre değişebilir:

- Tane büyüklüğü

- Tercih edilen yönelim

- Tane şekli

Slayt 40:

Tane büyüklüğü

 Daha büyük tane boyutu numarası (GS #) daha yüksek bir birim hacim başına tane sayısı ve tane sınırını ifade eder.

- normal sıcaklıklarda İnce taneli yapı kaba olandan daha güçlüdür.

• Tanecik sınırları, deformasyon sırasında atomların hareketine müdahele eder.

 yüksek sıcaklıklarda İnce taneli bir yapı, kaba olandan daha zayıf ve daha yumuşaktır.

- Tanecik sınırları yüksek sıcaklıklarda atomların önemli ölçüde hareket etmeye başladığı bir zayıflık kaynağıdır.

Slayt 41:

Tane şekli

 Eksenli

- 3 yönde yaklaşık olarak eşit boyutlar

 Düzlem benzeri

- Bir boyut diğer ikisinden daha küçük

 Sütunlu

- Diğer ikisinden bir boyut daha büyük

 Dendritik (ağaç benzeri)

Slayt 42:

Tanecik yönelimi

 Tanelerdeki kristal oryantasyonunun açıklaması:

- Metaller içinde tipik olarak rastgele yönelim.

• Ferrik metaller Dünya'nın manyetik alanına hizalanır.

 Tercih edilen geliştirilmiş malzeme özellikleri kazanmak için yönelim manipüle edilebilir.

Slayt 43:

Amorf halde ultra yapısal seviye

malzemeler

 Ağ malzemelerinde:

- Boş pozisyonlar

- Değişen atomlar

- Geçişli atomlar

• Na + ile SiO2

• Daha fazla O ile ağ bozulur ve kristale dönüşür.

Slayt 44:

Polimerlerde ultra yapısal seviye

Polimer malzeme davranışı şunların bir fonksiyonudur:

- Polimerin doğrusallığı, dallanması ve zincirlerin çapraz bağlanması.

- Zincir simetrisi.

- Kristallik derecesi

Slayt 45:

Polimerler

 polimer içindeki zincir moleküllerin organizasyon.

- Doğrusal

- Dallanmış

- Çapraz bağlantılı

Slayt 46:

Polimerlerde ultra yapısal seviye

 polimer zincirinde ko-polimer oluşabilir (benzer şekilde değişen atomlar gibi):

- Rastgele

- Alternatif

- Blok

- Graft

Slayt 47:

Polimerlerin yan unsurları

 zincirler boyunca Yapısal moleküller:

- Ataktik moleküller:

• Öğelerin tümü aynı yöne bakar şekilde değil.

- İzotaktik moleküller:

• Öğelerin tümü aynı yöne bakar şekilde.

- Sindiyotaktik moleküller:

• Öğeler mükemmel şekilde alternatif değişiyor.

Slayt 48:

Polimerler

Doğrusallık, dallanma ve simetrinin yapı üzerindeki etkileri:

- Dallanmamış izotaktik veya sindiyotaktik polimerler yüksek kristalli yoğun malzemeler oluşturur.

- Daha dallanmış, çapraz bağlı veya ataktik zincirler amorf, düşük yoğunluklu malzemeler oluşturur.

 Polimerizasyon derecesi:

- molekül veya zincir başına Ortalama monomer veya tekrar eden birim sayısıdır.

- Daha uzun zincirler, polimerin daha az hareketliliğine neden olur

- Daha yüksek moleküler ağırlık şunlarla sonuçlanır:

• Daha yüksek güç.

- Zincirlerin daha fazla iç içe geçmesi.

• Daha fazla termal kararlılık.

Slayt 49:

Polimerlerde mikro yapısal seviyeler

 Doğrusal:

- Dal yok, en kolay kristalleşiyor.

 Dallanmış:

- Tek omurga minimum kristalleşmeye izin verir.

 Çapraz bağlantılı veya üç boyutlu ağ:

- Yalnızca amorf yapılar oluşturur.

Slayt 50:

Polimerlerde mikro yapısal seviyeler

 Kristal bölgeler:

- Uzatılmış zincirler:

• Zincirlerin doğrusal bölgeleri.

- Katlanmış zincirler:

• ileri geri saran zincirler.

 Amorf bölge:

- Tamamen rastgele yapı.

 Saçaklı misel:

- Her üç yapının bir arada bulunması.

Slayt 51:

Yüzey özellikleri

 Malzemenin yüzeyi, kimyası (elementel / moleküler bileşimi), fiziksel morfolojisi ve yapısı açısından tam olarak karakterize edilmelidir.

 Biyolojik sistemdeki makromoleküllerin karakterize edilen yüzey ile etkileşimleri incelenmelidir.

 Malzemeye hücresel yanıt, in vitro ve in vivo deneyler yapılarak değerlendirilmelidir.

Slayt 52:

Yüzey karakterizasyonu

 Yüzey her zaman ham malzeme yığınından farklı olacaktır:

- Çevresine duyarlı

- Çevresiyle tepki vermiş

- Formasyon sırasında değişmiş

- Kontaminasyon veya safsızlıklar

- Zorlanmış atomik veya moleküler yönelimler

- Enerji varyasyonları

Slayt 53:

Malzemelerin yüzey özellikleri

Bir malzemenin yüzey bölgesi benzersiz şekilde reaktiftir.

- Yüzey kaçınılmaz olarak ham malzemeden farklıdır.

- Yüzeyler kolayca kirlenir.

- Bir malzemenin yüzey yapısı genellikle hareketlidir (hareket yüzeye yakın atomlarda ve moleküllerde).

Gövde, cihazların yüzey yapısını ve malzemeyı "okur" ve yanıtlar.

Slayt 54:

Malzemelerin yüzey özellikleri

 İmplant yüzeyi

- Yoğun ve hareketsiz:

• İmplant hareketi ve gevşemesi mümkündür.

- Gözenekli:

• Doku (kemik) büyümesi implantı stabilize eder.

• Kan temini gereklidir (gözenek boyutu> 100μm vaskülarizasyon için gereklidir).

• Büyük gözeneklilik, malzemenin mukavemetini bozar.

• İmplantın mikro hareketi:

- Kan akışının kesilmesi - doku ölecek - iltihap - arayüz kararlılığı yerlebir edilmiş.

Slayt 55:

Malzemelerin yüzey özellikleri

 Gözenekli metaller:

- Yüzey alanının büyük ölçüde artması, implantın korozyona uğramasına ve dokuda metal iyonlarının kaybolmasına odaklanılmasını sağlar.

• HA gibi biyoaktif seramiklerle yüzey kaplaması (hidroksiapatit).

 Gözenekli seramikler:

- Avantaj: inert + kemik büyümesi

- Dezavantaj: daha zayıf → yük taşımayan uygulamalar ile sınırlı.

Slayt 56:

Yüzey karakterizasyonu

 Biyolojik sistemdeki makromoleküllerin biyomateryal ile etkileşimleri:

- Reaktivite

- Protein yapışması

- Emilim

- Geçirgenlik

- Aşınma

- Bozulma

Slayt 57:

Yüzey karakterizasyonu

 Malzemeye hücresel yanıt, in vitro ve in vivo deneyler yapılarak değerlendirilmelidir.

- Hücre adezyonu

- Hücre hareketliliği

- Protein veya enzim üretimi

- Gen ifadesi

- Hücre ölümü veya toksisitesi